纸箱堆码试验机    纸箱检测专用

纸箱堆码试验机KYJ-10K因用于纸箱的堆码强度检测而得名。纸箱的堆码强度关系到存储以及远洋运输过程中物品的完整性，尤其是在部分地区的梅雨时节，空气湿度较大会降低纸箱的抗压性能，易引发堆码坍塌的安全事故，除去造成部分产品或设备的损失外，还可能给工作人员带来安全隐患。

纸箱堆码试验机   高清图片

济南三泉中石实验仪器有限公司参照GB/T 4857.3、GB4857.4、ISO2874等标准研发，专业用于纸箱的抗压强度及堆码强度检测，并兼顾塑料桶（矿泉水、油桶）、纸筒、纸盒、纸罐、集装容器桶（IBC桶）等容器的抗压试验。该仪器部分技术参数如下：

测试范围                   25-5000N

示值精度                   ±1%

测量尺寸                   380*400*450mm

分辩率                       0.1N

压缩速度                   10±3mm/min可调

变形量误差                 ≤±1mm

压板平行度                 ≤1mm

单位互换                    N /Lbf /kgf

针对部分纸箱抗压强度或堆码强度不合格的情况，纸箱堆码试验机KYJ-10K的生产厂家济南三泉中石实验仪器有限公司的研发部门主管表示，可以从以下方面着手提高纸箱的抗压强度：

①改变纤维方向；

②紧密压缩纸板；

③提高纤维粘接力；

④双芯纸板增强度。

纸箱堆码试验机KYJ-10K可用于强度试验​、定值试验、堆码试验三种测试模式，根据不同的堆码方式、纸箱尺寸、环境湿度等因素，探寻纸箱堆码强度不足的根源，并对生产线进行调整，以提升产品质量。

以上关于纸箱堆码试验机的信息由济南三泉中石实验仪器有限公司提供，若需转载请标明出处。